| Доступные дозировки | Ref. No. 515 9303 Ref. No. 515 9327 Ref. No. 515 9334 Ref. No. 515 9341 Ref. No. 515 9358 Ref. No. 515 9365 Ref. No. 515 9406 Ref. No. 515 9389 Ref. No. 515 9396 | 4g тюбик 12g тюбик 30g тюбик 40g банка 70g тюбик 225g банка 225g банка с кисточкой 650g банка 4kg банка |
| --- | --- | --- |
| Сфера применения | Используется для покрытия зашерохованного участка шины при ремонте пластырями REMA TIP TOP. |  |
|  | Подходит для всех типов вулканизации: от 18 °C (= 64 °F) (само-вулканизация) до 150 °C (= 300 °F) (горячая вулканизация) |  |
|  | Используется при ремонте: REMA TIP TOP UP-/E-LINE-/OTR-/RAD и PN ремонтные пластыря, Грибки Миникомби, Super RAS, Латки камерные, REMA SEAL, Колышки РЕМАСТЕМ, Силастик, Супер силастик, Вулкомпаунд, Дублирующая резина |  |
| Инструкции по применению | Во время высыхания всегда поворачивайте шину таким образом, чтобы ремонтная зона была в положении 3-х или 9-ти часов. Никогда не ускоряйте время высыхания, используя сжатый воздух или фен. |  |
|  | Используя ремонтные пластыря, Грибки Миникомби, Вулкомпаунд – тщательно очищайте зашерохованные участки. Не используйте растворители! |  |
|  | Наложите ровный слой внутри шины. Время высыхания: 10-45 минут. (Определяется тыльной стороной вашего пальца). |  |
|  | Для открытого текстильного корда, а так же для всех OTR/EM ремонтов, наложите 2 ровных слоя на зашерохованную поверхность. Время высыхания первого слоя: минимум 60 минут. Время высыхания второго слоя: 10-45 минут. (Определяется тыльной стороной вашего пальца). |  |
|  | Используя Колышки РЕМАСТЕМ, REMA SEAL, Силастик, Грибки Миникомби, Супер силастик, обработайте соответственно сквозной канал либо ремонтный стержень Спец.цементом BL. |  |
|  | Не оставляйте шину с наложенным слоем Спец.цемента BL под прямыми солнечными лучами и на сквозняке во избежание пересыхания. |  |
|  | Плотно закройте банку после использования. |  |

|  | Для наварки используйте Раствор HR Solution, если соответственно технологии требуется более 12 часов между ремонтом с помощью пластыря и самой вулканизацией. |
| --- | --- |
| Инструкции по технике безопасности | Обеспечьте вентиляцию рабочего места (без сквозняков). |
|  | Спец.цемент BL CFC-aromatic-free содержит в себе растворитель класса VbF:A1 (горюч, держать вдали от источников возгорания, не курить!) |
|  | Внимательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием. |
| Время ожидания после вулканизации | Само-вулканизация с использованием ремонтного пластыря - 24 часа (OTR/EM ремонты: 48 часов) при минимальной температуре 18 °C (= 64 °F). |
|  | Горячая вулканизация с использованием ремонтного пластыря - полное остывание до температуры окружающей среды. |